附件

《重庆市建设领域禁止、限制使用落后技术通告（第八号）》

| 序号 | 技术分类 | 技术名称 | 禁止 | 限制 | 技术（性能）指标 | 禁止、限制使用范围 | 相关理由 | 替代技术 | 执行 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑施工技术 | 现场浇筑楼梯工艺 |  | √ |  | 不得用于主城区、涪陵区、永川区、南川区、綦江区、丰都县建筑面积8万平方米及以上（以规划方案一次性批准的住宅建筑面积计）的钢筋混凝土剪力墙结构高层住宅建筑工程。 | 施工难度大、质量难以保证，作业环境差，阻碍技术进步。 | 装配式混凝土楼梯预制工艺。 | 2016年 7月1日 |
| 2 |  | 无止水构造的对拉丝杆 |  | √ |  | 不得用于有抗渗等级要求的墙体结构。 | 无法有效封堵外墙对拉丝杆留洞，易造成外墙渗漏。 | 分体式止水丝杆等。 | 2016年 1月1日 |
| 3 |  | 现浇楼板用混凝土马凳、塑料马凳以及不能确保钢筋位置的其他马凳 | √ |  |  | 严禁用于全市建设工程。 | 难以保证现浇混凝土楼板钢筋位置及保护层厚度。 | 钢筋牌号为HRB400、直径≥10mm、上层钢筋长度≥500mm及悬挑端长度≤100mm，且符合《重庆市住宅工程质量通病预防措施》要求的长条钢筋马凳等。 | 2016年 1月1日 |
| 4 |  | 带有延伸功能的钢筋调直切断设备 | √ |  |  | 严禁用于全市建设工程钢筋调直剪切。 | 可造成钢筋直径变小、延性降低、表面肋破坏，影响结构抗震安全性能。 | 无延伸功能的自动化钢筋调直切断设备。 | 2016年 1月1日 |
| 5 |  | 采用剪切原理设计的钢筋切断设备 | √ |  |  | 严禁用于全市建设工程钢筋机械连接接头加工。 | 加工后钢筋接头截面不平整，影响机械连接接头质量。 | 锯切类钢筋加工设备。 | 2016年 1月1日 |
| 6 |  | 施工现场加工箍筋和板筋 |  | √ |  | 1．不得用于主城区、涪陵区、南川区、綦江区、荣昌区的市级重点项目（房屋建筑和市政基础设施）和公租房建设工程。 2．不得用于主城区建筑面积20万平方米及以上（以规划方案一次性批准的建筑面积计）的建筑工程。 3．不得用于涪陵区、南川区、綦江区、荣昌区建筑面积10万平方米及以上（以规划方案一次性批准的建筑面积计）的建筑工程。 | 加工高强钢筋难度大，加工质量不稳定，不利于安全文明施工。 | 建筑钢筋加工配送技术。 | 2016年 1月1日 |
| 7 | 建筑管材 | 衬塑复合钢管 |  | √ |  | 不得用于建筑热水系统。 | 易造成内衬塑料脱层，减少有效截面积。 | 纤维增强聚丙烯给水管、薄壁不锈钢水管等。 | 2016年 1月1日 |

| 序号 | 技术分类 | 技术名称 | 禁止 | 限制 | 技术（性能）指标 | 禁止、限制使用范围 | 相关理由 | 替代技术 | 执行 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 厨房与卫生间部品 | 手工生产的住宅厨房、卫生间排烟气道 | √ |  |  | 严禁用于全市建设工程。 | 质量不稳定。 | 采用成套机械生产设备和现代工业化生产方式生产的住宅厨房、卫生间排烟气道。 | 2016年 1月1日 |
| 9 |  | 采用菱镁材料生产的住宅厨房、卫生间排烟气道 | √ |  |  | 严禁用于全市建设工程。 | 易返卤、泛霜、翘曲变形，耐久性差。 | 符合《住宅厨房、卫生间排气道》JG/T 194要求的材料生产的住宅厨房、卫生间排烟气道。 | 2016年 1月1日 |
| 10 | 建筑砂浆 | 现场搅拌砂浆 |  | √ |  | 1．不得用于主城区、涪陵区、綦江区、永川区的市级重点项目（房屋建筑和市政基础设施）建设工程的砌筑、抹灰和楼地面工程； 2．不得用于主城区、涪陵区、綦江区、永川区建筑面积10万平方米及以上（以规划方案一次性批准的建筑面积计）建设工程的砌筑、抹灰和楼地面工程。 | 质量不稳定、污染环境，不符合绿色施工要求。 | 预拌商品砂浆 | 2016年 1月1日 |
| 11 | 建筑门窗幕墙 | 建筑外窗用钢化玻璃 |  | √ | 公称厚度5mm，单片玻璃面积＞2㎡ | 不得用于建筑外窗。 | 存在安全隐患。 | 满足该规定且符合相关标准要求的建筑用玻璃 | 2016年 1月1日 |
|  |  |  |  |  | 公称厚度6mm，单片玻璃面积＞3㎡ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 公称厚度8mm，单片玻璃面积＞4㎡ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 公称厚度10mm，单片玻璃面积＞6㎡ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 公称厚度12mm，单片玻璃面积＞8㎡ |  |  |  |  |
| 12 |  | 建筑用玻璃幕墙 |  | √ |  | 不得用于新建住宅、党政机关办公楼、医院门诊急诊楼和病房楼、中小学校、托儿所、幼儿园、老年人建筑二层及以上外墙。 | 存在安全隐患。 | 符合有关规定要求的其他外墙饰面技术。 | 发布 之日 |
|  |  |  |  | √ | 全隐框玻璃幕墙 | 不得用于人员密集、流动性大的商业中心和交通枢纽、公共文化体育设施等场所，以及临近道路、广场及下部为出入口、人员通道的建筑。 |  | 符合有关规定要求的其他非全隐框玻璃幕墙。 | 发布 之日 |

注：1．主城区包括渝中区、江北区、渝北区、北碚区、南岸区、巴南区、九龙坡区、沙坪坝区、大渡口区、两江新区、北部新区、经开区、高新区。

2．禁止限制执行日期以初步设计审批申报时间为界限。